Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Civil

Diplomado Mecánica de Suelos Aplicada

SOLUCIONES DE FUNDACIÓN EN LOS SUELOS BLANDOS DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS.

Caracterización geológica-geotécnica de estos suelos, criterios de selección del tipo de fundación para obras de distintas características y recomendaciones constructivas para cada alternativa analizada.

# Alumnos:          Jorge Arriagada R.                                             	                   Gerardo Nuñez G.

# Profesor:           Claudio Foncea.

Santiago, 21 de Noviembre de 2009

INTRODUCCION

1.  Objetivos del estudio

Determinar algunas recomendaciones de estudio y diseño para estos suelos especiales y muy distintos a los del resto del país.

2.  Antecedentes del suelo de fundación de Punta  Arenas

Soluciones de fundación en los suelos blandos de la ciudad de  Punta Arenas.

Caracterización geológica-geotécnica de estos suelos.

2.1 Antecedentes Históricos

Punta Arenas se encuentra ubicada en la parte Noreste de la  Península de

Brunswick, emplazada en la ribera poniente del estrecho de Magallanes,   comprende  una franja costera de unos 3 km., de ancho.

La ciudad se encuentre entre los ríos De la Mano por el Sur y el “Del Carbón “ por el Norte, a la altura de la actual Avenida España se observa una abrupta pendiente que señala la presencia de una formación geológica denominada morrena ( derrubios transportados y depositados por  los glaciares) terminal, lo que también se denomina “drumling”, con su eje mayor de Norte a Sur y que fue depositada en la última fase pleistocénica por los glaciares que ocuparon esta parte del Estrecho de Magallanes.

2.2 Antecedentes Geomorfológicos

La ciudad está fundada en un espacio inter fluvial de depósitos granulares finos según la morfología de la arenisca y lutitas de la formación de Loreto.

Punta Arenas corresponde a una zona puntual de una gran terraza litoral de origen marino, de unos 10 m. de altura, que desciende al norte ya y al oeste, los materiales que la constituyen son de sedimentos marinos y flivio-glaciales, compuestos principalmente mezclados con cenizas volcánicas.

Esta formación proviene de una reciente elevación y depositación de estos sedimentos y constituye una antigua línea de costa.

2.2.1 Relieve Bajo

Primera terraza conocida como la punta arenosa, está conformada por la acumulación de sedimentos marinos, arenas, gravas finas arenosas,  limos con intercalaciones arcillosas, entre las cotas 5 y 10 m.s.n.m.

2.2.2 Relieve Intermedio

Segunda terraza, está conformada por depósitos morrénicos de distintas naturaleza, compuestos de gravas y arenas con abundante arcilla, que constituyen terrenos estables como suelos de fundación.

2.2.3 Relieve Alto

Tercera terraza, está conformada por relieves de erosión suave situados por sobre los 100 m.s.n.m. está formada por rocas sedimentarias marinas y continentales de la formación de Loreto (roca fundamental), de edad Oligoceno Superior Mioceno Inferior.

2.3 Antecedentes Geológicos

Las características geológicas de la zona según estudio del Pablo Uribe, la ciudad de Punta Arenas y la cuenca del Estrecho de Magallanes presenta principalmente rocas sedimentarias, tanto de origen marino como continental (fluvial, lacustre, etc.), de las cuales las más antiguas  de edad Terciario Superior, corresponden al afloramiento de la formación de Loreto (Relieve alto).

I Terciario

Formación de Loreto:	Roca fundamental, arenisca marinas a continentales de granos gruesos y finos, lutitas calcáreas y limolitas con frecuentes niveles de concreciones. Muy compactas e impermeables.

II Cuaternario

Estratos de mayor consolidación

- Gravas del río de Las Minas

- Arenas del río de Las Minas

- Deposito Glacio-Fluviales

- Tilitas amarillas, (Mazacote)

- Tilitas azules, (Mazacote)

Estratos de baja consolidación

- Sedimentos de transición Marino-Fluviales

- Sedimentos Glacio-Lacustre

- Sedimentos Deltacicos del Rio de Las Minas

- Sedimentos de acreción de la Punta Arenosa

- Sedimentos de Playa

- Depósitos fluviales

- Depósitos orgánicos

III Contemporáneos

- Rellenos artificial

Mazacote

Termino regionalista que está asociado a un conglomerado resultante de la compactación de un deposito morrénico o fluvio-glaciar antiguo. Se ven elementos a menudo estriados, de tamaños variados (de gravas a bloques), mal clasificados, embutidos en una matriz arcillosas-arenosa, a veces abigarrada. Se conocen Tilitas en el Precámbrico y en el Palezoico que atestiguan antiguas glaciaciones (arcillas con bloques), se aprecian Tilitas amarillas y Tilitas azules.

2.4 Antecedentes Sísmicos

En esta región, se produce el contacto de la placa Antártica y América, con una velocidad relativa de menor que las placas de Nazca y América, lo que hace que la actividad sísmica sea consecuentemente inferior.

La región se caracteriza por una baja sismicidad en comparación con el resto del país, siendo escasa para sismos de magnitud mayor que 7.0, no obstante es conocida la ocurrencia de sismos de gran magnitud, como los terremotos de Diciembre de 1949 de magnitud 7.8 con intensidad VII en la escala Modificada de Mercalli y el terremoto de Febrero de 1879 de magnitud estimada 7.3

2.5 Estratigrafía de la Zona

2.5.1	Procedimiento de la información

2.5.2	Zonificación por Estratigrafías Similares

2.5.3	Profundidad del Basamento Rocoso

2.5.4	Posición del nivel Freático

2.5.5	Comentarios

3.	Parámetros y análisis teórico del suelo de fundación del plan de Punta Arenas

3.1	 Estratigrafía de la Zona

3.2	 Ensayes de Penetración

3.3	Ensayes de Penetración Estándar (ASTM D-1586)

3.4	Ensayes de Penetración con cono Dinámico (1)

3.5	Correlación entre índices de penetración de cuchara normal y cono dinámico en suelos granulares y cohesivos

3.6	Correlación establecida por D.J.Palmer y J.G. Stuart (30)

3.7	Correlaciones de suelos cohesivos que pueden ser aplicadas a partir de los sondajes de cono dinámico y cuchara normal realizados en Punta Arenas (20)

3.8	Correlación establecida por Terzaghi y Peck (38)

3.9	Correlación establecida por Szechy y Varga (35)

3.10	Relación entre el índice de penetración (N) de la cuchara normal (SPT) y la resistencia de la punta cónica (qc) de cono dinámico (CPT)

3.11	Procesamiento de la información disponible

3.12	Zonificación por banda de variación de índices de penetración

3.13	Zonificación por banda de variación de índices de penetración de cuchara normal

3.14	Zonificación por banda de variación de índices de penetración de cono dinámico

3.15	Comentarios

El criterio utilizado para ello se baso en simples triangulaciones entre los puntos con información, suponiendo a priori, cierta invariancia del suelo en relación a su resistencia a la penetración en sentido horizontal. De este modo, se superponían las diversas curvas de índice de penetración versus la profundidad, hasta que ellas  fuesen compatibles a ciertos rango de variación, dando origen a una  determinada cantidad de bandas de penetración, formada por los máximo y mínimos de dicha superposición.

4.	Zonificación y Modelación  del Plan  de Punta Arenas

4.1	 Introducción

Las características de estratigrafías y resistencia a la penetración,  tomando como base el índice de penetración estándar (banda de variación).

La unificación de las tres zonificaciones preliminares, da origen a la zonificación definitiva para luego proceder a determinar los principales parámetros que están involucrados en el análisis de  fundaciones y predicción de asentamientos.

- Estratigrafía típica.

- Banda de variación de índice de penetración estándar.

- Banda de porcentaje de suelo en peso que pasa bajo la malla N° 200.

- Banda de densidad relativa.

- Banda de ángulo de fricción interna.

- Posición media de nivel freático.

Sin embargo, es necesario destacar que estas correlaciones empíricas no deben considerarse más que como instrumentos útiles solo para efectuar cálculos aproximados, por las altas dispersiones que se pueden producir en un medio tan esencialmente errático y heterogéneo como es el suelo.

4.2      Zonificación definitiva

4.2.1   Consideraciones generales

Considerando las características de cada una de las zonas determinadas por las tres zonificaciones parciales, se pretende ahora unificar estos elementos de análisis con el objeto de llegar a una zonificación definitiva.

Dado que se obtuvieron bandas de variación de los índices de penetración de cuchara normal semejantes a las de cono dinámico y considerando que tenían estratigrafía similar, se opto por fusionar las zonas de ambos y de esta forma obtener una zonificación definitiva.

4.2.2   Zonificación

Se han determinado finalmente 4 zonas para el plan de Punta Arenas, las cuales están representadas por bandas de variación de índice de penetración estándar.

- Zona I

- Zona II

- Zona III

- Zona IV

Completado todo lo referente a la zonificación y modelación, se procede a analizar el problema de diseño de fundaciones, para determinar con un estudio de mejoramiento de terreno y algunas fundaciones típicas del plan de Punta Arenas.

4.3      Modelo de suelo para la zona asignada

Una vez determinada la zona de suelo con antecedentes conocidos como su estratigrafía

4.3.1   Estimación de densidades relativas  y ángulos de fricción a partir de       los índices de penetración

- Banda de densidad relativa (D.R)

a.1	Correlación de Terzaghi y Peck

Terzaghi y Peck han correlacionado los valores de los índices de penetración estándar con la densidad relativa de los suelos granulares.

a.2	Correlación Gibbs y Holtz

Gibbs y Holtz consideraron en las correlaciones N vs.DR., la influencia de la humedad, el tamaño de los granos y el efecto de la sobrecarga efectiva. Este último efecto, corresponde  a un aumento de resistencia a la penetración debido a la influencia que tiene el peso del suelo superior.

- Bandas de ángulos de fricción

Con los valores de D.R y S.P.T., se estima el ángulo de fricción mediante los siguientes criterios.

b.1	Correlaciones de Terzaghi y Peck.

b.2	Correlaciones de Meyerhof.

4.3.2   Estimación del nivel freático para efectos de diseño

El nivel freático promedio se encuentra a 3 metros de profundidad

4.3.3   Comentarios

Mediante el análisis teórico del suelo de fundación del plan de Punta Arenas, análisis basado fundamentalmente en las características de estratigrafía y resistencia a la penetración del mismo, se logro establecer el modelo de suelo para  la zona 4, haciendo uso de correlaciones empíricas. El modelo, incluyo en sus esquemas, los parámetros que están involucrados en el diseño de fundaciones.

4.4   Estimación de cargas admisibles y asentamientos para profundidades         normales de fundación

4.4.1   Introducción

Se recurre a formulas empíricas propuestas por diversas autores, quienes han elaborado diversas teorías y métodos para estimas asentamientos y las capacidades de carga admisibles.

La determinación de la capacidad de carga admisible, para el primer caso se hará mediante métodos empíricos basados en ensayes de penetración estándar, en tanto para el segundo caso se usará el criterio que correlacionan el ancho de la fundación B, con el índice de penetración estándar N para asentamientos tolerables máximos de 1”.

Actualmente los métodos de estimación de asentamiento son de tres tipos:

- Métodos basados en la teoría de la elasticidad, que utiliza como parámetros elásticos, los módulos de Young E, y de Poisson V µ  del suelo.

- Métodos basados en ensayes de Laboratorio, sobre muestras representativas de las condiciones en situ. Los ensayos más usados son el odométrico o compresión unidimensional y el triaxial, en los que se trata de reproducir lo mas fielmente las condiciones de carga, confinamiento y drenaje que ocurren en el terreno.

- Métodos empíricos basados en ensayos de terreno, como son los ensayes de penetración estándar y las pruebas de carga.

4.4.2   Criterio utilizado para determinar el índice de penetración estándar

empleado en el cálculo de capacidades de cargas admisibles y

asentamientos

Para determinar capacidades de carga admisible y asentamientos, los índices de penetración estándar deben corregirse de acuerdo a indices según distintos autores, Gibbs y Holtz, y según criterio de Peck, Hanson y Thornburn

4.4.3  Fundaciones sobre Zapatas en arenas

De acuerdo a las relaciones empíricas establecidas por Terzaghi y Peck para el diseño convencional de zapatas superficiales fundadas en arenas, Teng  adopta el siguiente criterio:

La capacidad de carga admisible corresponderá al menor valor que se obtenga de las dos relaciones siguientes:

a) Capacidad de carga admisible basada en la capacidad de carga última:

La capacidad de carga admisible (Q adm) es igual a la capacidad de carga ultima (Q u) dividida por un factor de seguridad F.S.=3 para cargas permanente y F.S.=2 para combinaciones de cargas máximas.

b) Capacidad de carga admisible basada en asentamientos tolerables :

Terzaghi y Peck establecieron gráficamente una correlación entre el ancho de la fundación y la resistencia a la penetración estándar N para asentamiento totales máximos de 1”. Esta correlación es válida para arenas secas y sin factores de corrección debido a la posición de la napa y confinamiento.  Posteriormente, Bowles (4) estableció la ecuación analítica de esta correlación, introduciendo factores de corrección por posición de la napa y por confinamiento.

Meyerhof, luego de observar asentamiento de losas de fundación en arenas arcillosas, propone un aumento del 50% en las Q adm calculadas. Dichas expresiones son independientes de la forma del área cargada, y son validas para zapatas cuadradas, circulares o continuas.

    - Fundaciones sobre losas en arenas

Cuando la suma de las aéreas de contacto de las zapatas que se requieran para sostener una estructura es mayor que la mitad de la superficie cubierta por el edificio, Terzaghi recomienda reemplazarlas por una losa única de fundación.

Tanto la losas de fundación como la estructura portante, poseen una rigidez tal, que permite una cierta uniformidad de los asentamientos, esto hace que a diferencia de las zapatas, la capacidad de carga admisible puede ser tal que el asentamiento máximo en la losa de fundación sea de 2”

    - Fundaciones sobre suelos finos

En suelos finos, las propiedades mecánicas y el comportamiento ante solicitaciones externos son muy diferentes a las arenas y por lo tanto, las relaciones expuestas anteriormente no serian válidas para el cálculo de capacidades de  carga admisible y asentamientos.

4.5 Estudio de algunos problemas y soluciones particulares de

mejoramiento y fundaciones típicas en el plan de Punta  Arenas

En general las fundaciones de una obra de Ingeniería, pueden definirse como el conjunto de elementos estructurales, destinados a transmitir al subsuelo cargas de una estructura, con  una tensión de trabajo compatible con la admitida por el terreno. Las fundaciones se pueden clasificar entre otros, en dos grupos principales: Fundaciones directas y Fundaciones profundas.

Las primeras son empleadas cuando las cargas de la estructura pueden ser transmitidas a las capas del subsuelo que se encuentran próximas a la superficie del terreno, con una presión compatible con la tensión admitida por él. Ejemplos de este tipo de fundación son las zapatas, radiares, bloques de fundación, etc.

Las fundaciones profundas, son empleadas cuando las capas superficiales del subsuelo tienen una baja resistencia, y es necesario apoyarse en estratos más profundos y de mayor resistencia. En este tipo de fundaciones destacan las pilas, pilotes, cajones de fundación, etc.

    - Procesamiento de la información disponible

Soluciones particulares y mejoramientos realizados en diversas obras a la fecha en la ciudad de Punta Arenas. ,.

    - Análisis de obras de mejoramiento y fundaciones

La mala calidad geotécnica del subsuelo de Punta Arenas principalmente en el  sector plano o céntrico de la ciudad siempre ha sido un problema en lo referente al análisis de fundaciones. Este  motivo ha traído como consecuencia en la mayoría de los casos el tener que realizar un mejoramiento previo al lugar donde se emplazará la edificación. El caso más cercano corresponde al edificio de los Servicios públicos, sin embargo ha habido otras obras de que son dignas de mencionar en cuanto a las soluciones que se realizaron producto de la baja compacidad de soporte del terreno, destacando los edificios CORMAG-CORFO, PREFECTURA Y COMISAARIA DE INVESTIGACIONES, HOSPITAL I.S.T, BANCO SUD-AMERICANO, PROYECTO EDIFICO S.A.G, etc.

De acuerdo a la información recopilada, el primer problema que se observa, es la napa de agua.  En general, una solución particular para agotar la napa ha sido colocar  una red de wellpoint, sin embargo en algunos casos la presencia de suelos finos arcillosos ha obstaculizado la correcta ejecución de éstos, por lo que se ha tenido que recurrir a pozos anexos tradicionales y moto bombas que deprimen en forma paralela la napa de agua.

5.	Observaciones Geberales y Conclusiones

5.1	Observaciones generales

Se debe tener mucho cuidado en los estudios de mecánica de suelos por las características atípicas de estos suelos.

- Planos de Ubicación

- Cotas de Referencia

- Estratigrafías

- Posición del nivel freático

- Posición relativa entre sondajes de cono dinámico y cuchara normal

5.1.1	Espaciamiento de los sondajes

En general para edificios o estructuras altas, esta distancia oscila entre 15 y 30 metros. Para un edificio industrial de un piso, la distancia oscila entre 30 y 90 metros, si el suelo es regular y uniforme, esta distancia puede duplicares y si el suelo es irregular, se deben reducir a la mitad.

5.1.2	Profundidad de los sondajes

Para poder predecir los asentamientos de cualquier estructura, los sondajes deben penetrar todos los estratos u horizontes susceptibles de ser consolidados notablemente por efectos de las cargas

Es importante señalar, que los sondajes para excavaciones profundas deben extenderse de 1.5 a 5.0 metros por debajo del fondo de la excavación y más abajo si se encuentra arcilla blanda o arena suelta y limo.

Para poder predecir el asentamiento de una estructura, los sondajes deben penetrar todos los estratos que puedan consolidarse notablemente por efectos de las cargas.

5.2	Conclusiones

De acuerdo a la información geológica-geotecnia se puede concluir lo siguiente:

- En la zona del plan de Punta Arenas, se puede observar que los suelos de fundación están constituidos por depósitos Cuaternarios no consolidados, de origen Glacial, Glaciofluvial, Glaciolacustres, Fluvial, Marino y Orgánico. Estos se encuentran sobre rocas Sedimentarias Marinas y  continentales, pertenecientes a la Formación de Loreto.

- Geomorfológicamente hablando, Punta Arenas corresponde a un punto de una gran terraza litoral de origen marino. Se distinguen un Relieve Bajo, el cual corresponde a la primera terraza conocida como la Punta Arenosa conformada por la acumulación de sedimentos marinos tales como arenas, gravas finas arenosas, etc. El Relieve Intermedio, segunda terraza, formada principalmente por depósitos morrénicos del Cuaternario y el Relieve alto, que corresponde a una terraza formada por rocas marinas y continentales pertenecientes a la formación de Loreto del Terciario.

- La baja sismicidad del área donde se sitúa la ciudad de Punta Arenas, en ningún caso significa la ausencia total de sismos, ya que la ocurrencia de sismos con capacidad destructora es completamente factible.

- Los escasos antecedentes sísmicos de la zona permiten inferir que los mecanismos de generación de eventos sísmicos serían de naturaleza transcursiva, a lo largo de una falla cuya ubicación aproximada esta  a lo largo del Fiordo Almirantazgo. Por otra parte, la Magnitud Richter máxima probable del evento sería de 7.2 alcanzando un límite o cota superior igual a 7.8

- Todo sistema de fundación debe dimensionarse de modo de transmitir presiones de contacto menores a las tradicionales para suelos granulares, con el fin de minimizar los asentamientos si el estrato entra en licuación, además de los consiguientes desplazamientos y desniveles que pueden tener las fundaciones, es por esta razón que se debe preferir en lo posible estructuras isostáticas, fundaciones de equipos rígidas que giren como cuerpo rígido para minimizar el efecto de asentamientos diferenciales entre los apoyos, etc.

- Del análisis de las estratigrafías y perfiles estratigráficos, obtenidos en el Plan de Punta Arenas, se puede deducir que el basamiento rocoso mayoritariamente se encuentra a una profundidad tal, que su posición no tiene influencia directa en el diseño de fundaciones ni en el comportamiento del suelo de fundaciones bajo el efecto de solicitaciones transmitidas a éste por las respectivas fundaciones.

- En general, puede decirse, que las napas de los rellenos cuaternarios son relativamente superficiales en comparación a las napas confinadas del terciario. El nivel medio de la napa freática del plan de Punta Arenas oscila entre los 2.5 y 5 metros de profundidad desde la superficie de terreno. Con un promedio de los 3 metros en la ciudad.

- Se puede concluir que el suelo de fundación de la zona plana de la ciudad, es en general de baja densidad hasta los 6 metros de profundidad, tendiendo a aumentar  a mayores profundidades.

- Este trabajo se oriento fundamentalmente hacia el diseño de fundaciones y en este sentido, el índice de penetración estándar representa una herramienta valiosísima como elemento de juicio. Las bandas resultantes fueron las más representativas que se pudieron obtener, y sus resultados y conclusiones están sujetas  al margen de error inherentes  a este tipo de investigaciones.

- Podría decirse que las pruebas de penetración, son útiles en zonas cuando sus estratigrafías ya es conocida previamente o se desea simplemente obtener  información de sus características en un lugar específico.

- Es necesario realizar mejoramientos de sellos de fundación, reemplazando el material existente por rellenos estructurales controlados. En suelos blandos, realizar un zampeado,  hincar pilotes con la intención de densificar, inyecciones a alta presión (jet-grouting). Además se debe controlar la napa, puesto que en este sector, la napa se encuentra a una profundidad tal, que es necesario agotarla a través de wellpoint o en su defecto mediante pozos que la depriman en se totalidad.

6.        Referencias

- JUAREZ, E. y RICO, A., “Mecánica de Suelos”. Tomo I y II.

- AYALA, CABRERA Y ASOC.LTDA.(1991), ”Catastro y Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos, XII Región”.

- BONELLI,P., “Diseño Sísmico de Edificios”. Seminario, Valparaíso (1994).

- MARTINIC,M., “Punta Arenas en su primer Siglo 1848-1898”

- OÑATE, J. (1982), “Fundaciones Profundas en Suelos de Baja Capacidad de Soporte”.

- SARAGONI. (1976), “Sismicidad en Chile”.

- URIBE. (1982), “Geología y Consideraciones Geotécnicas del Suelo de Fundaciones  de Punta Arenas”.

- Carrasco y Petersen, “Zonificación de Suelos de Punta Arenas”, 4 Congreso Chileno Ingeniería Geotécnico, 1997”

- Foncea, Claudio “Singularidades Geotécnicas del Mazacote”

- Cifuentes, Loreto “Fundaciones en el Mazacote”

- Vásquez, Ana “Suelos de Punta Arenas”

- Prieto “Reconocimiento del Cuaternario entre Punta Arenas y Río Chacabuco”. Anales del instituto de la Patagonia, Punta Arenas, 1988.