## Slide 1: Resistencia al cizalle de arcillas saturadas
Consolidación isotrópica
Si una arcilla se ensaya en una celda triaxial, bajo presión confinante constante el tiempo suficiente para permitir su completa consolidación, se puede obtener la relación entre relación de vacíos (e), volumen específico (v=1+e) y stress efectivo (3´).
La consolidación en una celda triaxial bajo presión confinante constante se denomina consolidación isotrópica.

## Slide 2
La relación entre la relación de vacíos (e) y el stress efectivo depende de la historia de la arcilla.
Si el stress efectivo actual es el máximo al cual la arcilla ha estado sujeta, se dice que la arcilla es normalmente consolidada .
Si el stress en algún tiempo pasado ha sido mayor que el presente, la arcilla es sobreconsolidada (demasiado consolidada).
El máximo valor del stress efectivo en el pasado, dividido por el stress presente es definido como el radio de sobreconsolidación (OCR)

## Slide 3
OCR de una arcilla normalmente consolidada = 1.
El OCR de una arcilla sobreconsolidada es mayor a la unidad.
La sobreconsolidación es usualmente el resultado de factores geológicos, por ejemplo la erosión de capas sobreyacentes, el derretimiento de hielos después de las glaciaciones y el ascenso permanente del nivel freático.

## Slide 4: Términos utilizados para arcilla:
Normalmente consolidada, se dice cuando el stress efectivo presente es el máximo que ha sufrido la arcilla a través de su historia.
Sobreconsolidada, se dice cuando el valor de stress presente es menor al que ha sufrido alguna vez la arcilla.

## Slide 5
La relación característica entre e (ó v) y 3´:
AB curva para arcilla NC. Si después de la consolidación, en B se reduce el stress efectivo, la arcilla se expande o hincha (curva BC). Durante la consolidación (AB) hay cambios en la estructura que no se recupera durante expansión. Una arcilla en C es sobreconsolidada, siendo el OCR el stress en B/stress en C
e
v
3´
A
B
C
D

## Slide 6
Si el stress es nuevamente aumentado, la curva de consolidación será CD, conocida como curva de recompresión, eventualmente siguiendo como continuación de la curva AB.
Un estado representado por un punto a la derecha de la curva de consolidación normal es imposible.

## Slide 7
Si el stress efectivo es representado en una escala logarítmica, la relación es linear.
También es posible aproximar la curva de hinchamiento y recompresión a una línea.
vk es el valor de v a 3´= 1 kN/m2
N
vk
1
v
ln 3´
A
B
C
La ecuación para recta de consolidación normal:
v =N - ln 3´
La ecuación para recta de recompresión e hinchamiento es:
v = vk - kln 3´

## Slide 8
= pendiente (negativa) de la recta AB
N= valor de v donde 3´= 1 kN/m2
k es la pendiente de la recta CB
N
vk
1
v
ln 3´
A
B
C
La ecuación para recta de consolidación normal:
v =N - ln 3´
La ecuación para recta de recompresión e hinchamiento es:
v = vk - kln 3´
vk es el valor de v a 3´= 1 kN/m2

## Slide 9: Resistencia no drenada (arcillas)
En principio, un ensaye no drenado-no consolidado permite determinar la resistencia de una arcilla bajo la condición in situ.
cu
Envolvente de ruptura
u =0



## Slide 10: Clasificación de arcillas: Resistencia no drenada

## Slide 11: Arcillas: Resistencia en términos de stress efectivo
La resistencia de una arcilla en términos de stress efectivo se puede obtener por:
ensayo triaxial consolidado-no drenado (C-ND), con medición de la presión de poros en la parte no drenada
ensayo triaxial drenado

## Slide 12
La parte no drenada del C-ND debe ser lenta (dependiendo de la permeabilidad de la arcilla).
Si la presión de poros en la fractura es conocida, se pueden calcular los stresses efectivos principales 1´ y 3´ y dibujar el círculo de Mohr correspondiente. Varios de estos ensayos permiten dibujar la envolvente.

## Slide 13
´
´

c´
Envolvente de ruptura
Fig. Resistencia al cizalle de arcillas saturadas en términos de stress efectivo.
Resultados de ensayos triaxiales consolidados- no drenados o drenados.

## Slide 14
Para una arcilla normalmente consolidada, el valor de c´es 0, para una arcilla sobreconsolidada c´tiene un valor que no excede 30 kN/m2.
El valor de ´generalmente es de 20º-35º, valores menores se asocian a IP altos y viceversa.

## Slide 15
Resultados Típicos de ensayos triaxiales consolidados-no drenados y drenados.
a
1-3
u
u
a
1-3
C-ND, arcilla NC
1-3
u
u
1-3
Aumento OCR
C-ND, arcilla OC
1-3
 v
1-3
 v
a
Ensayo drenado, arcilla NC
1-3
 v
 v
Ensayo drenado, arcilla OC
Aumento OCR
a
1-3

## Slide 16: Oedómetro o Consolidómetro
Ensayo que permite determinar las características de un suelo fino durante consolidación o hinchamiento en una dirección.
Agua
Placas
Porosas
muestra
Carga

## Slide 17
Cada presión es mantenida por 24 hr. Al final del periodo se asume que la presión de poros ha sido totalmente disipada => ´=.
Los resultados se muestran en un gráfico
´=
e
Al final de cada periodo se calcula e a partir de la diferencia de espesor y del contenido de humedad o de la masa.

## Slide 18
1) Contenido de humedad al final del ensayo= w1, la relación de vacíos al final del ensayo es e1 = w1Gs (con Sr=1)
El espesor del espécimen al inicio = H0.
La diferencia de espesor durante el ensayo es H.
e al comienzo del ensayo es e0 = e1 + e
(e= e0- e1 , e1 conocido).
Si el suelo está saturado, todo lo que se pierde en agua se reduce de la relación de vacíos y =>
e = 1+ e0 (volumen especifico)
H H0
H0
H
H1
Sólidos
Agua

## Slide 19
2) Masa al final del ensayo = Ms (masa sólidos)
Espesor al final de cualquier incremento = H1
Area del espécimen = A
Espesor equivalente de sólidos =
Hs = Ms/AGsw
Relación de vacíos:
e1 = H1 - Hs = H1 - 1
Hs Hs

## Slide 20: Ejemplo:
Los siguientes son los resultados obtenidos de un ensayo de consolidación realizados en una arcilla saturada (Gs=2.73):
El espesor inicial del espécimen H0: 19 mm
Cont. humedad al final del test w = 19.8%
Plotear e-log´
Determine la presión de preconsolidación, valores de mv para los incrementos: 100-200 kN/m2 y 1000 - 1500 kN/m2. ¿Cuál es el valor de Cc para el último incremento?

## Slide 21
Presión (kN/m2) Lectura altura (H) después de 24 hrs (mm)
0 5.000
54 4.747
107 4.493
214 4.108
429 3.449
858 2.608
1716 1.676
3432 0.737
0 1.480

## Slide 22: Solución ejercicio
Espesor inicial del espécimen H0: 19 mm
Cont. humedad al final del test w = 19.8%, Gs=2.73
Relación de vacíos al final del ensayo =
e1 = w1Gs = 0.198x2.73 = 0.541
Relación de vacíos al inicio del ensayo =
e0 = e1 + e,
sabemos que: e = 1 + e0 = 1 + e1 + e i.e.,
H H0 H0
e = 1 + 0.541 + e = 1.541 + e
H (5-1.480) 19 19

## Slide 23
e = 1 + 0.541 + e = 1.541 + e
H (5-1.480) 19 19
e = 0.350
e0 = e1 + e = 0.541 + 0.350 =0.891
En general, la relación entre e y H es:
e = 1 + e0 = 1.891 i. e., e = 0.996 H
H H0 19
Esta relación permite calcular e al final de cualquier periodo

## Slide 25
Con los datos anteriores se grafica e-log´

## Slide 26: Compresibilidad
Como se dijo, la forma de la curva tiene relación con la historia de la arcilla.
La curva e- log´para una arcilla normalmente consolidada (NC) es recta ( o casi). Si una arcilla es sobreconsolidada (OC) su estado estará representado por un punto del gráfico e- log´ situado sobre la curva de expansión-recompresión.

## Slide 27
Coeficiente de compresibilidad mv:
“deformación que acompaña a un cambio en el esfuerzo efectivo”:
mv = H/H/´ = 1 H0- H1
H0 ´1 - ´0
mv = 1 e0 - e1
1 + e0 1´- 0´
mv no es constante, sino que depende del rango de ´ considerado. Unidades: m2/kN

## Slide 28
Indice de compresión (Cc):
“pendiente de la porción recta del gráfico e- log´. Adimensional.
Para cualquier par de puntos:
Cc= e0 - e1
log 1´/0´
La parte de expansión puede ser aproximada también a una recta, la pendiente de ella es el Indice de expansión Ce.

## Slide 29: Presión de Preconsolidación
El esfuerzo efectivo máximo que sufrió una arcilla (OC) en el pasado = ´c (glaciares, erosión, etc).
Se determina de la relación e-log ´, por el método de Casagrande.

## Slide 30: Método para determinar ´c :
Prolongar la parte recta de la curva (BC)
Determinar el punto D de máxima curvatura de la recta de recompresión (AB)
Dibujar una tangente en D y bisectar el ángulo entre la tangente y la horizontal por D.
La vertical entre el bisector y la prolongación de la recta dá el valor aproximado de ´c
Log ´
e
Curva de recompresión
D
bisector
Horizontal por D
c´
Tangente en D, máx.curvatura

## Slide 31: Continuación Ejercicio
Utilizando el método Casagrande, la presión de preconsolidación es de 325 kN/m2. (del gráfico)
mv = 1 e0 - e1
1 + e0 1´- 0´
Para 0´= 100 kN/m2 y 1´= 200 100 kN/m2
e0 = 0.845 y e1 = 0.808 ==>
mv = 1 x 0.037 = 0.20 m2/kN
1.845 100

## Slide 32
Para 0´= 1000 kN/m2 y 1´= 1500 kN/m2
e0 = 0.632 y e1 = 0.577 ==>
mv = 1 x 0.055 = mv = 0.067 m2/kN
1.632 500
Cc = e0 - e1 = 0.632 - 0.577 = 0.055 = 0.31
log(1500/1000) 0.176 0.176
Cc = 0.31

## Slide 33: Asentamiento: método 1 dimensión
Se requiere ya sea el coeficiente de compresibilidad (mv) o el índice de compresión (Cc).
Consideremos una capa de arcilla de espesor H. Durante la construcción, el stress vertical total será aumentado  en una capa dentro del estrato, de espesor dz, ubicada a una profundidad z.
Se asume strain lateral =0

## Slide 34
Después que termina la consolidación,  = ´==>
un aumento desde 0´ a 1´ y una reducción en e desde e0 a e1.
La reducción de volumen por unidad de volumen es:
V = e0 - e1
V 1 + e0
Si es strain lateral es 0, la reducción de volumen = reducción en el espesor y por lo tanto = asentamiento ==>
Sc
H
z

dz
e
e0
e1
0´
1´

## Slide 35
dSc = e0 - e1 dz = e0 - e1 ´0 -´1 dz
1 + e0 ´0 -´1 1 + e0
= mv ´dz
Entonces, el asentamiento de una capa de espesor H = Sc
Sc = mv ´dz
Si mv y ´ son constantes, Sc = mv ´H
Sc = e0 - e1 H
1 + e0

0
H

## Slide 36: Ejercicio (para variación vertical del stress)
Un edificio es soportado por una losa de 45m x 45m. Se asume que la presión, uniformemente distribuida es de 125 kN/m2. El perfil del suelo es mostrado en la fig. El mv de la arcilla = 0.35 m2/MN. Determine el asentamiento final en el centro de la losa debido a la consolidación de la arcilla.
Solución
Se asume asentamiento en una dirección porque el tamaño de la losa es grande con respecto al espesor de la capa de arcilla.
15m
22.5m
30m
125 kN/m2
NF
7m
3.5m
4m. arcilla
Z= 23.5m
25m. arena

## Slide 37
Se asumirá constante mv y ´ y , por lo tanto, Sc = mv ´H
mv = 0.35 m2/kN
H = 4 m.
Para consolidación en una dimensión se puede estimar ´ utilizando los gráficos de Fadum.