## Slide 1: EL 653
Manufacturing Process

## Slide 2: MOS Transistor (N Channel)
P substrate
n+
n+
oxide
polysilicon
Gate
Drain
Source
n
n
L
W
poly
S = source
G = gate
D = drain
D
S
G
Gate High, it conducts, Low it is Off

## Slide 3: MOS Transistor (P Channel)
Substrate N
p+
p+
oxide
polysilicon
Gate
Source
Drain
p
p
L
W
poly
S = source
G = gate
D = drain
S
D
G
Gate Low, it conducts, High it is Off

## Slide 4: CMOS Inverter
Vdd
Out
Vin low
Vin high
In
Out
Vdd
P channel
N channel
In
Out
X
X
X
X

## Slide 5: 3D Perspective
Polysilicon
Aluminum

## Slide 6: CMOS Process
Notes: El proceso CMOS requiere que ambos transistores (canal n y canal p) estén en el mismo material de silicio. Para poder poner ambos tipos de dispositivos, regiones especiales llamadas well (recipiente) deben ser creadas de manera que el material del semiconductor es opuesto al tipo del canal. Un transistor canal n puede ser creado en un substrato tipo p o en un p-well. A su vez un transistor canal p puede ser creado en un substrato tipo n o en un n-well

## Slide 7: A Modern CMOS Process
Dual-Well Trench-Isolated CMOS Process
Notes: Los procesos más modernos prefieren utilizar los dos tipos de well, sobre una capa epitaxial, para implementar ambos transistores
Epitaxial: Capas semiconductoras que tienen la misma orientación cristalina que el substrato en que están

## Slide 8: How do you make a chip?
Grow a giant crystal of sand (silicon)
Slice it up into round wafers & polish them
Coat a wafer with a photographic chemical that hardens when exposed to light
Take a picture of a pattern to embed in the silicon
Shrink the picture and shine a light through it
Dip the wafer in acid to etch away the soft parts
Repeat steps 3 - 6 many times, producing layers of patterns etched into the wafer

## Slide 9: How do you make a chip?
8. Cut up the wafer into many square chips
9. Glue the chip into a plastic package
10. Connect parts of the chip to the pins of the package with tiny gold wires
11. Put the chip on a testing machine and run a test
12. Throw away the chips that fail the test!
13. Assemble different kinds of chips onto a board
14. Install the board into a phone, computer...

## Slide 10: Under the microscope!

## Slide 11: Look at the layers!

## Slide 12: The chip connects to the outside world!

## Slide 13: Photo-lithographic Process
oxidation
optical
mask
process
step
photoresist coating
photoresist
removal (ashing)
spin, rinse, dry
acid etch
photoresist
stepper exposure
development
Typical operations in a single
photolithographic cycle (from [Fullman]).
Notes: Oxidación: etapa opcional, deposita una capa delgada de SiO2 sobre el wafer.
Recubrimiento de fotorresistencia: un polímero sensible a la luz es aplicado uniformemente haciendo girar el wafer. El espesor de este recubrimiento es de aproximadamente 1um. Un polímero negativo no es soluble con solventes cuando ha sido expuesto a la luz, mientras que un polímero positivo es soluble una vez que ha sido expuesto a la luz.
Exposición stepper: Una mascara de vidrio o cristal que contienen los patrones que deseamos transferir al silicio es puesta a proximidad del wafer. La máscara es opaca en las regiones que se desea procesar y transparente en las otras (fotorresistencia negativa). La máscara puede ser considerada como el negativo de una capa del circuito. La combinación máscara wafer es expuesta a la luz ultravioleta, de modo que donde esta es transparente la fotorresistencia se hace insoluble.
Desarrollo de la fotorresistencia y cocimiento: Los wafers son desarrollados en soluciones ácidas o básicas para sacar las áreas no expuestas de la fotorresistencia. Una vez realizada esta operación, el wafer es cocido a baja temperatura para endurecer la fotorresistencia que queda.
Grabado al ácido: El material de las áreas no cubiertas por la fotorresistencia es sacado. Esto se hace a través del uso de soluciones ácidas, básicas o cáusticas dependiendo del material que se desea sacar.
Spin, enguaje y secado: una herramienta especial (llamada SRD) limpia el wafer con agua desionizada y lo seca con nitrógeno. La escala microscópica de los semiconductores modernos hace que cualquier partícula de polvo puede destruir el circuito, por este motivo estos procesos son realizados en “salas blancas” donde el número de partículas de polvo por pie cúbico fluctúa entre 1 y 10.
Etapa del proceso: Corresponde a implantación iónica, deposición de metal o grabado de plasma.
Extracción de la fotorresistencia: un plasma a alta temperatura es usado para extraer selectivamente la fotorresistencia sin dañar las capas del dispositivo.

## Slide 14: Patterning of SiO2
Si-substrate
Si-substrate
Si-substrate
(a) Silicon base material
(b) After oxidation and deposition
of negative photoresist
(c) Stepper exposure
Photoresist
SiO
2
UV-light
Patterned
optical mask
Exposed resist
SiO
2
Si-substrate
Si-substrate
Si-substrate
SiO
2
SiO
2
(d) After development and etching of resist,
chemical or plasma etch of SiO
2
(e) After etching
(f) Final result after removal of resist
Hardened resist
Hardened resist
Chemical or plasma
etch
Notes: Esta secuencia muestra como se implanta SiO2 utilizando el proceso fotolitográfico presentado anteriormente.

## Slide 15: Methods Used During the Process
Ions implantation and diffusion
Deposition
Etching
Planarization

## Slide 16: Ion Implantation and Diffusion
Processes used when a change in the concentrations of dopants is needed.
2 processes exist for this purpose:
  Diffusion: a natural-phenomenon by which substances move from regions of higher-concentration to regions of lower-concentration
  Ions implantation: a process in which energetic, charged atoms are directly introduced into a substrate
In both cases, only the area to be doped is exposed. The rest is recovered with a protector material (generally SiO2)
Notes: Ejemplos de cambios en la concentración de contaminantes: creación de las regiones de fuente y drenaje, contaminación del polisilicio, contactos well y substrato, etc.
Difusión: El wafer es puesto en un tubo de cuarzo el cual es instalado en un horno caliente. Un gas con el contaminante es introducido en el tubo. La alta temperatura del horno (900º a 1000º C) hace que el contaminante se difunda en la superficie expuesta vertical y horizontalmente. La concentración final de contaminantes es superior en la superficie y decrece con un perfil gaussiano al interior del material.
Implantación de iones: Los contaminantes son introducidos como iones dentro del material. Este proceso realiza un barrido dirigido de iones purificados sobre la superficie del semiconductor. La aceleración de los iones indica cuan profundo van a penetrar en el material, mientras que la corriente del rayo y el tiempo de exposición precisan la dosificación. La implantación permite controlar independientemente la profundidad y la dosificación.
En la actualidad la implantación es más usada que la difusión debido a las facilidades de control.

## Slide 17: Deposition
All CMOS process requires several depositions of materials as the oxidation (photo lithographic process), or the creation of non conducting or conducting layers.
The used technique depends on the material.

## Slide 18: Etching
A process by which material is selectively-removed from the silicon substrate or from thin films on the substrate surface
Used to create patterns like cables and vias for contacts.
There are humid methods that use acid or basic solutions.
The most common technology used today is the dry etching or plasma.
The plasma provides better precision and creates patters with vertical edges well defined.
Notes: Grabado plasma: El wafer es puesto en la cámara de grabado y se aplica una carga eléctrica negativa. La cámara es calentada a 100º y llevada a un nivel de vacío de 7.5 Pa, la cámara es enseguida llenada con un plasma cargado positivamente (generalmente una mezcla de nitrógeno, cloro y triclorido de boro. Las cargas eléctricas opuestas producen un movimiento rápido de las moléculas del plasma, las que se alinean en dirección vertical, creando una acción microscópica y química de “pulido por arena” que remueve el material expuesto.

## Slide 19: Planarization
The material surface needs to be flat to be able to deposit a layer of material.
A chemical – mechanical polishing (CMP) is used before a deposition starts.

## Slide 20: CMOS Process
Define active areas
Etch and fill trenches
Implant well regions
Deposit and pattern polysilicon layer
Implant source and drain regions and substrate contacts
Create contact and via windows
Deposit and pattern metal layers
Notes: Definición de áreas activas
Áreas activas: Regiones donde los transistores van a ser construidos
Grabado y llenado de fosos
Implantación de regiones well
Deposición y modelamiento de la capa de polisilicio

## Slide 21: CMOS Process
p
+
p-epi
(a) Base material: p+ substrate
with p-epi (*) layer
p
+
(c) After plasma etch of insulating
trenches using the inverse of
the active area mask
p
+
p-epi
SiO
2
3
Si
N
4
(b) After deposition of gate-oxide and
nitride (acts as a buffer layer)
Notes: Epitaxial: Capas semiconductoras que tienen la misma orientación cristalina que el substrato en que están
(a) El proceso comienza con un substrato p, al cual posee una capa epitaxial contaminada p
(b) Una fina capa de SiO2 es depositada (deposition), esta capa servirá como oxido del gate de los transistores. Por encima se deposita (deposition) una fina capa de nitrito
(c) Se realiza un proceso de grabado por plasma utilizando el complemento de las áreas activas masqueadas. Esto crea los fosos que se usarán para aislar el dispositivo

## Slide 22: CMOS Process
SiO
2
(d) After trench filling, CMP
planarization, and removal of
sacrificial nitride
(e) After n-well and
V
Tp
adjust implants
n
(f) After p-well and
V
Tn
adjust implants
p
Notes: (d) Los fosos son llenados con SiO2, se ejecuta a continuación una secuencia de pasos para obtener una superficie plana (grabado del oxido, chemical mechanical polishing). Luego de esto se saca el nitrito.
(e) La máscara n-well es usada para exponer solamente las áreas n-well. El resto del wafer esta cubierto por una delgada capa buffer. Se ajusta el dopaje del n-well y el voltaje de umbral de los transistores PMOS
(f) Operación similar para crear el p-well y ajustar el voltaje de umbral de los transistores NMOS

## Slide 23: CMOS Process
(g) After
polysilicon deposition
and etch
poly(silicon)
(h) After
n
+
source/drain and
p
+
source/drain implants. These
p
+
n
+
steps also dope the polysilicon.
(i) After deposition of SiO
2
insulator and contact hole etch.
SiO
2
Notes: (g) Se deposita una fina capa de polisilicio y se utiliza la máscara de polisilicio. El polisilicio se utiliza para los gate de los transistores y como medio de interconexión.
(h) A través de implantaciones ionicas consecutivas se dopan las regiones drain y sources de los transistores PMOS (p+) y NMOS (n+)
(i) El oxido de gate no cubierto por el polisilicio es sacado

## Slide 24: CMOS Process
(j) After deposition and
patterning of first Al layer.
Al
(k) After deposition of SiO
2
insulator, etching of via’s,
deposition and patterning of
second layer of Al.
Al
SiO
2
Notes: (j) – (k) El proceso continua con la deposición de las capas metálicas interconectadas.
Deposición del material aislante (en general SiO2)
grabado del contacto o vía
deposición del metal (en general aluminio o cobre)
Grabado del metal
Se realizan planarizaciones intermedias (CMP) para asegurara que la superfice esta razonablemente plana
Una vez que se depositó la última capa de metal se deposita una capa protectora

## Slide 25: Advanced Metallization

## Slide 26: Advanced Metallization

## Slide 27: Lithography: Printability Issues
180nm
OPC
90-65-45 nm
250nm
Design
Mask
Wafer
OPC
0°
180°
0°
180°
PSM
Wavelength: 248nm, 193nm
RET: Resolution Enhancement Techniques OPC: Optical Proximity Correction
PSM: Phase Shift Mask
Very Heavy Use of Resolution Enhancement
Notes: So – what have manufacturers done to control this process?
At 180 nm, they adopted OPC.
At 90-nm and below, they are adopting PSM.
At 90-nm, these two techniques are applied in a post-GDSII environment. Towards the end of this presentation we’ll talk about what they mean for 90 and 65-nm processes.