## Slide 1: Transformación del tensor de esfuerzos
Orientación de los ejes para medir los esfuerzos es arbitraria
En algunos casos, conviene utilizar alguna dirección, dado el problema que se quiera resolver
Consideremos el paso de un sistema coordenado (x, y, z) a otro (l, m, n)

## Slide 2: Transformación del tensor de esfuerzos
El eje l puede ser definido en términos de sus proyecciones (cosenos) sobre el sistema (x, y, z)
l  (lx, ly, lz)
m  (mx, my, mz)
n  (nx, ny, nz)
Por otro lado, el estado tensional en un punto, relativo a (l, m, n), se puede expresar:

## Slide 3: Transformación del tensor de esfuerzos
El objetivo es expresar los componentes de:
en términos de:
y de los cosenos de los ejes l, m, n, relativos a x, y, z

## Slide 4: Transformación del tensor de esfuerzos
Oabc es un cuerpo libre tetraédrico generado al cortar un elemento unitario cúbico sobre el cual se definió el tensor de esfuerzos
El material removido en el corte abc se reemplaza por una fuerza que lo equilibra
  Magnitud t por unidad de área
  Actúa sobre abc
OP es normal a la superficie abc y tiene componentes (cosenos) x, y, z

## Slide 5: Transformación del tensor de esfuerzos
Area de abc es A
Proyecciones de abc sobre planos definidos por ejes x, y, z:

## Slide 6: Transformación del tensor de esfuerzos
Consideremos un tensor t de componentes
(tx, ty, tz)
Equilibrio en x implica:
o
Así, relacionamos las componentes de tracción con el estado tensional y la orientación de una superficie en el punto de interés:

## Slide 7: Transformación del tensor de esfuerzos
Similarmente, expresando ahora en términos del sistema l, m, n (pero sin cambiar la orientación de la superficie abc):
Componentes de tracción actuando sobre la superficie

## Slide 8: Transformación del tensor de esfuerzos
Similarmente, expresando ahora en términos del sistema l, m, n (pero sin cambiar la orientación de la superficie abc):
Componentes de tracción actuando sobre la superficie
Componentes direccionales (cosenos) de la normal saliente a la superficie

## Slide 9: Transformación del tensor de esfuerzos
De análisis vectorial: queremos rotar un vector de un sistema coordenado x, y, z a otro l, m, n

## Slide 10: Transformación del tensor de esfuerzos
De análisis vectorial: queremos rotar un vector de un sistema coordenado x, y, z a otro l, m, n
Matriz de rotación: filas son los vectores de las componentes (cosenos) de los nuevos ejes relativos a los viejos…
Propiedad:

## Slide 11: Transformación del tensor de esfuerzos
Entonces:
Recordar que
Ec. de transf. de esfuerzo

## Slide 12: Transformación del tensor de esfuerzos
Transformación del tensor de esfuerzos desde sistema x, y, z a sistema l, m, n:
Resolviendo para algunas de las componentes:

## Slide 13: Esfuerzos – rotación de ejes
Ejemplo: rotación desde sistema xyz a sistema abc, en torno a eje z contra los punteros del reloj, con ángulo 

## Slide 14: Ejemplo
Placa de ancho 50mm
Determinar la fuerza de corte sobre BC, AD para mantener el equilibrio
Determinar el estado tensional para cualquier punto en el sólido (relativo a x, y)
Determinar estado tensional para el sistema (l, m)
Determinar las magnitudes de los esfuerzos principales y orientación del eje de esfuezo principal mayor con respecto al eje x

## Slide 15: Esfuerzos principales
La idea es definir el estado tensional de manera no arbitraria (que no dependa de la dirección que uno elige para el sistema coordenado)
Los esfuerzos principales son invariantes ante rotaciones del sistema de referencia.
Plano principal es aquel para el cual los esfuerzos de corte son 0
El esfuerzo principal es el esfuerzo normal a un plano principal
Esfuerzos principales se determinan a partir de los valores propios del tensor de esfuerzos
Direcciones principales se determinan a partir de los vectores propios del tensor de esfuerzos.

## Slide 16: Esfuerzos principales – rotación de ejes
Si la dirección z es principal, no hay esfuerzos de corte en z.
Los esfuerzos principales en xy son:
Y la dirección está dada por:
Esta expresión tiene dos soluciones, escoger la que hace 1 máximo
Se pueden determinar los esfuerzos extremos de corte:

## Slide 17: Suma de esfuerzos
Al sumar esfuerzos, se debe sumar cada componente del tensor:
Las direcciones principales pueden cambiar según el tensor de esfuerzos de variación, por lo que la determinación de estas direcciones debe volver a realizarse después de sumados componente a componente.
Tasa de cambio de esfuerzo también es relevante  ecuaciones diferenciales de equilibrio estático