Auxiliar Nº 5 (26/09/07)

- Un convertidor CPS después de completada la etapa de soplado a escoria, queda cargado con 350 toneladas de metal blanco (75% Cu y especies únicas presentes: Cu2S y FeS). Finalizada la siguiente etapa de soplado a cobre con aire (21% O2) se obtiene un cobre blister de 99% Cu y 1% S. Si el 100% del Fe en el metal blanco pasa a la escoria como Fe3O4 y el 10% del cobre contenido en el material de entrada también pasa a la escoria como Cu2O.

Calcule:

  - Masa de cobre blister

  - Aire necesario producido para obtener dicho cobre blister

  - Calcular la cantidad de Scrap (100% Cu) necesario para enfriar el convertidor y mantenerlo a una temperatura de 1250 ºC, si el balance de calor global del sistema muestra que para mantener dicha temperatura hay que retirar del sistema 300 Mcal.

Datos:

Cp Cu(s) = 7,308 – 2,707x10-3 T – 0,785x105 T-2 + 2,34x10-6 T2	[cal/mol K]

Cp Cu(l) = 7,850	[cal/mol K]

Hfusión = 3,14	[kcal/mol]

| PM | Cu | Fe | S | O | N | Fe3O4 | Cu2S | FeS | Cu2O | SO2 | Fe2SiO4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kg/kmol | 64 | 56 | 32 | 16 | 14 | 232 | 160 | 88 | 144 | 64 | 204 |

- Un horno de limpieza de escoria trata 120 toneladas de escoria CT, cuya composición es de 6 % Cu, 18 % Fe3O4, 31,13 %SiO2 y 46,69 % FeT.

Mediante la alimentación de carbón como reductor se obtiene una escoria de descarte con 1% en Cu y 6 % Fe3O4, y un eje compuesto de Cu2S y FeS equivalente a un contenido en cobre de 75%.

Si la recuperación de cobre en el proceso es de 86% y considerando que la reacción de reducción es la siguiente:

C + 2Fe3O4  CO2 + 6FeO

Calcule:

Masa escoria reducida.

Masa y composición del eje producido.

Tiempo de reducción si se utiliza un flujo de reductor de 15 kg/min y considerando que la eficiencia del reductor es de 80% y su contenido de carbono es de 95%.