## Slide 1: Usos del Material de Relleno
Material de construcción
Material de soporte
Se utiliza para vaciar estériles

## Slide 2: Usos del Relleno
Se utiliza como techo, piso y pared en los diferentes métodos de cut and fill

## Slide 3: Tipos de Relleno
Rellenos de roca (rock fills)
Rellenos hidráulicos (slurry fills)
Relleno tipo pasta (paste fill)

## Slide 4: Característica de los Materiales de Relleno
Propiedad | Relleno de Roca | Relleno Hidráulico | Relleno tipo Pasta
Estado | Seco | 60-73% sólido | 65-85% sólido
Sistema de transporte | chimenea, equipo | sondajes, cañerías a través de gravedad | sondajes, cañerías a través de gravedad
Cemento | si y no | si y no | si
razón agua cemento | baja | alta | baja a alta dependiendo de las especificaciones
Velocidad de depositación | 100-400 tons/hr | 100-200 tons/hr | 50-200 tons/hr
Segregación | en la pila se produce reduciendo su resistencia y rigidez | Se produce segregación lo cual induce baja resistencia | no existe segregación
Rigidez | alta si se instala adecuadamente | baja | baja a alta dependiendo de la composición
Contacto con las paredes | difícil | no se puede | fácil para ajustar a paredes

## Slide 5: Rellenos Hidráulicos
Son los más usado actualmente en minería de Cut and Fill
El diseño consiste en encontrar una curva granulométrica de arena o material de relave que junto a una cantidad de agua se comporte como una pulpa de fácil manejo a través de cañerías y ductos de vaciado
Los parámetros a considerar en él diseño de la curva granulométrica a ser utilizada en la pulpa debe considerar lo siguiente:
  El tamaño máximo y su volumen de material grueso que puede ser transportado sobre la velocidad crítica de transporte
  El tamaño mínimo y su volumen que permitirá un drenaje adecuado

## Slide 6: Curva Granulométrica para Rellenos Hidráulicos
Partículas de mayor tamaño son difíciles de mantener en suspensión aún cuando se transporte a velocidades sobre la crítica
También las partículas de mayor tamaño aumentan el desgaste de los ductos de transporte exponencialmente
La fracción de material fino influirá en la velocidad a la cual se puede drenar la pulpa para vaciar el exceso de agua.
La velocidad de drenaje del exceso de agua debería ser no menor a 2.5 cm/hr
La cantidad máxima de finos para evitar liquefacción producto de potenciales cargas dinpamicas es de 8% en peso de material bajo 20 micrones u 800 mallas.

## Slide 7: Utilización de Rellenos Hidraúlicos
Se utiliza en cut and fill convencional u overhang cut and fill
En algunos casos se utiliza equipos de drenaje especial para acelerar el proceso de percolación el cuál resulta ser la etapa crítica del proceso productivo
Se debe cuidar el evitar la remoción de la porción fina del material producto del drenaje rápido de agua.
La velocidad de transporte de la pulpa debería estar en el rango 1.3-1.7 m/s

## Slide 8: Resistencia de Rellenos Hidráulicos
El ángulo de fricción aparente depende de la angularidad de los fragmentos de arena y su compactación
El índice de huecos de rellenos hidráulicos es del orden de 70%. Lo cual implica una densidad de 1.6.
El ángulo de fricción de falla es de 37 grados
No se considera cohesión ya que es arena suelta. Sin embargo en realidad como la arena está húmeda se cohesión aparente debido a la succión producida en los poros y capilares
En estas condiciones la altura máxima de relleno que se puede mantener estable es de 3-4 m

## Slide 9: Parámetros de Resistencia de Rellenos Hidráulicos Cementados
Para aumentar la cohesión del relleno se incorpora cemento en la pulpa de modo de mejorar sus condiciones de resistencia
La resistencia de un relleno con cemento está dada como función del contenido de cemento y el tiempo de curado por la siguiente relación

## Slide 10: Resistencia de Rellenos de Roca Cementada (CRF)
Se incorporan rocas estériles a los rellenos hidráulicos de modo de disminuir las cantidades de cemento y arena a utilizar.
Generalmente presentan una mayor resistencia dada sus características constructivas
CRF varian en su cantidad de cemento en peso de 4-8%
La relación empírica para el cálculo de resistencia a la compresión (1-11 MPa) está dada por:

## Slide 11: Comportamiento de Relleno de Rocas con Cemento

## Slide 12: Segregación en Rellenos de Roca Cementados
Segregación de los componentes
  Roca
  Cemento
  Arena
Se generan áreas de alta porosidad que tienden a tener un bajo contenido de cemento

## Slide 13: Efecto de la Rigidez del Relleno en el Comportamiento del Pilar
La rigidez del relleno cambia las propiedades
constitutivas del pilar minero pasando de plástico a frágil plástico
Un relleno rigido genera un esfuerzo lateral mayor y aumenta la resitencia post falla

## Slide 14: Modelo de Fallas de Mitchell 1983
Falla por tracción o corte
Peso neto de la cuña a fallar (La cohesión de las paredes induce una resistencia al corte)
Factor de seguridad a la formación de una cuña en el piso del relleno:

## Slide 15: Modelo de Fallas de Mitchell 1983
UCS crítico del material de relleno para su sostenimiento

## Slide 16: Estabilidad de Rellenos a Caving y Cizalle
Mitchell, RJ & Roettger
(1989) Analysis and
modelling of sill pillars,
Innovations in Mining Backfill
Technology, Hassani et al
(eds.) Balkema, Rotterdam