BT53C TECNOLOGÍAS MICROBIANAS

GUIA DE LABORATORIO Nº 11

BIOLIXIVIACIÓN DE UN MINERAL DE COBRE DE BAJA LEY CON CULTIVOS MIXTOS DE MICROORGANISMOS.

# OBJETIVO

Conocer y aplicar las técnicas químicas y microbiológicas utilizadas en el monitoreo de soluciones de lixiviación de minerales sulfurados. Comparar los resultados de la disolución de un concentrado de cobre mediante biolixiviación con cultivos mixtos.

# INTRODUCCIÓN

La lixiviación bacteriana de minerales sulfurados es un proceso natural, catalizado por bacterias quimiolitotrofas que oxidan Fe (II) y/o compuestos de azufre reducido, desde donde obtienen la energía necesaria para sus procesos biológicos. Entre las especies de bacterias aisladas con mayor frecuencia desde los procesos de biolixiviación en diferentes lugares del mundo, incluyendo nuestro país, se encuentran: Acidithiobacillus ferrooxidans, Leptospirillum ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans y otras especies de Thiobacilos. Todos estos microorganismos se encuentran normalmente presentes en estos ambientes, en los minerales y soluciones, desarrollándose a temperatura ambiente (mesófilos).

La lixiviación bacteriana de minerales sulfurados se aplica a nivel industrial en pilas, botaderos, reactores, in situ,  etc., según el tipo de mineral al cual se aplica y la ley del mineral de cobre, entre otros factores. La biolixiviación de minerales sulfurados de cobre en pilas es una tecnología ampliamente desarrollada en Chile, con mas de 85.000 toneladas de mineral procesado por día. Entre los numerosos tipos de minerales sulfurados de cobre se encuentra la calcopirita (CuFeS2), el más abundante en nuestro país y en el mundo. La calcopirita es de disolución muy lenta, pero se mejora cuando se aplica lixiviación bacteriana a temperatura ambiente.

En los procesos de biolixiviación en pilas se desarrollan distintas especies de microorganismos, bacterias hierrooxidantes, bacterias azufreoxidantes y algunas capaces de oxidar ambos sustratos; con el objeto de determinar la importancia de los cultivos mixtos en estos procesos, en este laboratorio se utilizarán distintas mezclas de estos microorganismos para biolixiviar un concentrado de cobre constituido fundamentalmente por calcopirita.

# TRABAJO PRACTICO

Determinar y comparar las velocidades de disolución de un mineral de cobre de baja ley a 30oC en presencia de distintos cultivos mixtos de microorganismos:

- Cultivos mixtos de microorganismos de Minera A

.

- Cultivos mixtos de microorganismos de Minera B

- Cultivo puro de  Acidithiobacillus ferrooxidans.

- Experimento estéril.

# METODOLOGIA

# I SESION

Para los cultivos tome 1 g del mineral de cobre y colóquelo en un matraz estéril, agregue 95 ml de medio de cultivo MC pH 1.6 y 5 ml de inóculo de las células de M.O.

Para el experimento estéril, haga todo igual, pero agregue 100 mL de medio de cultivo, MC pH 1.6  solamente.

Pese los frascos y anote el valor obtenido.  Agite suavemente y tome una muestra de 4 ml de la solución para determinar los valores iniciales de los parámetros que se seguirán durante la lixiviación.  Estos son:

- El pH y el Eh de la solución

- Las concentraciones de Fe(II) y Fe total de la solución

- Determinación del número de bacterias por recuento directo

- La concentración de Cu(II) de la solución

Una vez tomada la muestra, agregue 4 ml de medio fresco, e incube los frascos en un agitador ambiental a 30ºC. Realice las determinaciones y anote los valores obtenidos.

El monitoreo del Eh y pH pueden servir como indicativos de actividad biológica lixiviante. Otro parámetro importante relacionado con la actividad bacteriana presente en una muestra líquida es la determinación de la relación Fe(II)/Fe(III).  La presencia de una gran cantidad de hierro al estado de Fe(III) también podrá servir como índice de la presencia  de microorganismos lixiviantes de minerales.

II – III, etc  SESION

Antes de comenzar con los análisis, pese el frasco, para agregar el agua evaporada en forma estéril, tome nuevamente una muestra de 4 ml para hacer nuevamente las determinaciones, reponga el volumen (4ml) de solución retirado con medio MC.  Coloque los frascos nuevamente en el agitador ambiental.

Para realizar el informe, compare las variaciones de Fe(II), Fe(III), evolución del Nº de bacterias en las soluciones, disolución de cobre, pH y Eh obtenidos en los experimentos.

# METODOLOGIAS PARA MONITOREAR LA LIXIVIACION

Recuento Directo al Microscopio

Se realiza en una suspensión del residuo obtenido de la centrifugación de la muestra a 1000 rpm con el fin de eliminar los restos de mineral en el líquido.  La observación al microscopio se puede realizar en una cámara de recuento de Petroffhausser o Thomas. Los resultados que se obtienen mediante esta metodología corresponden sólo a bacterias presentes en la solución; no se puede determinar mediante esta metodología si las bacterias que se cuentan son activas o no.

Método Colorímetrico para la determinación de Fe(II)

Principio:  Formación de un complejo Fe(o-Fen)+2 de color rojo anaranjado, con exceso de fenantrolina, se elimina la interferencia de Cu+2 y Ni+2 por reducción previa de Fe+3 presente en la solución, se puede con el mismo método determinar el fierro total.

. Método colorimétrico y volumétrico de análisis de ferroso:

Determinación de Ferroso:

- Tome 0,1 ml de muestra diluida hasta una concentración de 100 ppm de Ferroso.

- Agregue 0,4 ml de solución de Fenantrolina y agite.

- Agregue 2 ml de agua destilada y agite nuevamente.

- Lea absorbancia a 510 nm contra blanco

Determinación de Fierro total:

- Tome 0,1 ml de muestra diluida hasta una concentración de fierro total de 100 ppm.

- Agregue 0,1 ml de Hidroxilamina y agite.

- Agregue 0,4 ml de Fenantrolina y agite.

- Agregue 1,9 ml de agua destila y agite nuevamente.

- Lea absorbancia a 510 nm contra blanco.

Determinación de ferroso en soluciones que contienen gran cantidad de férrico:

- Tome 0,1 ml de muestra diluida hasta una concentración de 100 ppm de ferroso.

- Agregue 1 ml de solución NaF 0,5 M y agite.

- Agregue 0,4 ml de Fenantrolina.

- Agregue 1 ml de agua destilada y agite.

- Lea la absorbancia a 510 nm contra blanco.

Recuerde que en este último caso debe utilizar cubetas y tubos de plástico por lo que la curva de calibración será diferente.

Para obtener la concentración de ferroso y fierro total reemplace los valores de absorbancia en curva de calibración.

Determinación de pH y Eh en las soluciones

Determine pH y Eh utilizando electrodos de pH y Eh respectivamente. Si el pH sube de 2.0 ajustelo , agregando ácido sulfúrico, para evitar precipitación de hidroxido de Fe(III) o jarositas.

# Determinación de cobre y sulfato en solución

La solución residual de los experimentos guardela para la determinación de cobre que se realiza mediante absorción atómica.

# MEDIO  DE CULTIVO

Medio para cultivos a 30oC MC.

Medio MC contiene  0.4 (NH4)2 SO4, 0.4 MgSO4 x7H2O, y 0.056 KH2PO4 g/l, ajustado a pH 1.6 con ácido sulfúrico.