INDICES DE LAS FAMILIAS DE PLANOS REFLECTANTES PARA ESTRUCTURAS CUBICAS,

con los cuocientes (hi2 + ki2 + li2 )/(h12+ k12+ l12).

Cúbico	Cúbico centrado	Cúbico centrado

Simple,C	en el cuerpo, CC	en las caras, CCC

{100}        1/1	     -		       -

{110}        2/1	{110}        2/2=1		       -

{111}        3/1	     - 	{111}       3/3

{200}        4/1	{200}        4/2=2	{200}       4/3

{210}        5/1	-	    -

{211}        6/1	{211}        6/2=3	    -

{220}        8/1	{220}        8/2=4	{220}        8/3

{221}        9/1	-	    -

{300}        9/1	-	    -

{310}       10/1	{310}        10/2=5	    -

{311}       11/1	-	{311}       11/3

{222}       12/1	{222}        12/2=6	{222}       12/3

{320}       13/1	-	    -

{321}       14/1	{321}        14/2=7	    -

{400}       16/1	{400}        16/2=8	{400}       16/3

{322}       17/1	-	    -

{410}       17/1	-	    -

{330}       18/1	{330}        18/2=9	    -

{411}       18/1	{411}        18/2=9	    -

{331}       19/1	-	{331}       19/3

{420}       20/1	{420}        20/2=10	{420}       20/3

{421}       21/1	-	    -

{332}       22/1	{332}        22/2=11	    -

En el contexto del uso de la  ley de Bragg, para problemas de difracción, debe tenerse en cuenta:

La anterior tabla ha sido hecha para trabajar siempre con las reflexiones de primer orden (n= l), evitando la complicación de utilizar órdenes superiores. Así, por ejemplo, para un cristal c, es fácilmente verificable que la reflexión n= 2 de los planos (100), planos cristalográficos, con sentido físico, corresponde a la reflexión n= 1 de los planos (200), planos sólo con sentido matemático.