GUIA DE LABORATORIO Nº 4

CURSO CI 4401

SEMESTRE PRIMAVERA 2011

I. DENSIDAD RELATIVA

Generalidades

La densidad relativa es una propiedad índice de estado de los suelos que se emplea normalmente en gravas y arenas, es decir, en suelos que contienen reducida cantidad de partículas menores que 0.074 mm. (malla # 200). La densidad relativa indica el grado de compactación del material y se emplea tanto en suelos naturales como en rellenos compactados.

Según la norma chilena, el porcentaje de finos no debe sobrepasar un 12% para que la densidad relativa sea aplicable. Para mayores contenidos de finos se utiliza por tanto el ensayo de compactación. La razón de esta limitación reside en la ineficacia del procedimiento de vibrado utilizado en la determinación de la densidad máxima. En casos límites, se recomienda realizar, tanto el ensayo de densidad relativa como el de compactación, cuando el porcentaje de finos se encuentra entre 10 y 12%, conservando los resultados del mejor de ellos. Hay que hacer notar que el ensayo de densidad relativa puede ser válido en suelos que superan el contenido de finos indicado cuando éstos no poseen plasticidad alguna, como es el caso de algunos materiales de relaves (residuos de la lixiviación de minerales, por ejemplo, de cobre) y finos tales como el polvo de roca.

La densidad relativa tiene gran aplicación en geotecnia debido a las correlaciones que existen con otros parámetros de ingeniería tales como el ángulo de roce interno y la resistencia a la penetración de cuchara normal. Por otra parte, muchas fórmulas que permiten estimar los asentamientos posibles de estructuras fundadas sobre suelos granulares, están basadas en la densidad relativa. Existen sin embargo dificultades para determinar la densidad relativa en suelos granulares de grandes tamaños.

Ya que la obtención de muestras inalteradas en suelos granulares resulta impracticable, a menos que ellas sean obtenidas por procedimientos tan especiales y costosos como el congelamiento, la densidad relativa adquiere importancia porque permitiría reproducir esta condición de estado en el laboratorio.

Definición

La densidad relativa, expresada en porcentaje, es el grado de compacidad de un suelo referido a sus estados más suelto y más denso, los que se obtienen siguiendo los procedimientos de laboratorio que se indican más adelante. Se expresa a través de la siguiente fórmula:

Donde:		e: índice de huecos

VV: Volumen de vacíos

VS: Volumen de sólidos

Debido a que el parámetro de estado que se determina en terreno es la densidad húmeda, h, y a través de ella, la densidad seca, d, la misma fórmula conviene expresarla en función de las densidades secas de los distintos estados, como se presenta a continuación:

Debe observarse que a γd max corresponde emin y que a γd min corresponde emax.

De la definición se desprende que la densidad relativa varía entre 0% (cuando e=emax ó γd=γdmin) y 100% (cuando e=emin ó γd=γdmáx).

El cálculo de la densidad relativa de un suelo natural o relleno artificial requiere, de acuerdo a la fórmula, de las siguientes determinaciones:

a) densidad seca del suelo in situ que puede ser de un suelo natural o de un material de relleno que está siendo compactado; la dificultad en la determinación de la densidad seca reside en la determinación del volumen ocupado por el suelo in situ, para lo cual existen diversos métodos; entre ellos, el método del cono de arena que es el de uso más frecuente y que corresponde a una determinación de la densidad realizada en terreno (se detalla en un ítem aparte en esta guía).

b) densidad máxima seca; es una determinación que se realiza en laboratorio; el procedimiento más utilizado es el método de mesa vibradora que tiene dos variantes:

Método seco y húmedo; por razones de tiempo, usaremos un método seco basado en el método japonés.

c) densidad mínima seca; es una determinación que se realiza en laboratorio.

DETERMINACION DE LAS DENSIDADES MAXIMA Y MINIMA

Equipos

- Molde patrón de compactación o molde de volumen calibrado.

- Equipo de vibración manual o mecánica.

Procedimiento y Cálculo

A. Para la Densidad Máxima

1. Cada grupo debe tomar una muestra de suelo granular previamente secada al horno, asegurándose de deshacer los grumos que pudieran todavía existir antes de utilizar el material.

2. Utilizar el mismo molde para la determinación de la densidad máxima y mínima.

3. El procedimiento a seguir en el ensayo de densidad máxima a realizar en esta sesión es el método japonés: (a) se coloca el material en el molde patrón en 10 capas, aplicando con un martillo 100 golpes por capa a los lados del molde (de acuerdo con las indicaciones del instructor), (b)  después de cada ensayo, volver a mezclar cuidadosamente el suelo que haya quedado en el recipiente antes de realizar el siguiente ensayo, (c) realizar tres ensayos para cada determinación de densidad máxima.

4. Conocido el volumen y peso del recipiente, obtener el peso neto del suelo y determinar la densidad.

5. Utilizar la densidad máxima obtenida en estas tres determinaciones como la densidad máxima del suelo (no el promedio de las tres determinaciones).

B. Para la Densidad Mínima

1. El suelo secado al horno y sin grumos se coloca en el molde distribuyéndolo con un movimiento circular cuidadoso; se debe vaciar suficiente material de tal manera que sobresalga levemente del molde y luego, con una regla, se debe retirar el exceso de material con el máximo cuidado; se obtiene el peso neto del suelo.

2. Se repite dos veces el ensayo. Utilizar la menor densidad obtenida como valor de la densidad mínima del suelo.

II. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD IN SITU

Generalidades

Un suelo natural o compactado requiere la determinación de la densidad in situ. En la mayoría de los casos, esta determinación se realiza utilizando el método del cono de arena. Otros métodos son el del balón de goma y equipos nucleares.

Método del Cono de Arena

Figura 1: Equipo del cono de arena

El cono de arena consiste de un recipiente cilíndrico de metal que continúa hacia abajo con un doble cono, es decir, simétrico con respecto a la válvula, acompañado de una placa metálica con una abertura al centro circular de igual diámetro que la base invertida del cono.

En terreno, se excava un agujero de aproximadamente 12-14 cm. de profundidad y un  diámetro igual a la abertura circular de la placa, la que se coloca horizontalmente sobre la superficie. Esta placa, que tiene rebordes, permite asegurar que no se pierda material en el proceso de excavación, material que deberá ser pesado para obtener WT; su humedad, w, deberá ser determinada para obtener el peso total seco WS.

Habiendo determinado el peso del total de  la “arena normal” (W1), se coloca sobre el agujero abriéndose la válvula. Una vez que el agujero y el cono inferior se llenan de “arena normal”, se determina el peso de la arena no utilizada (W2), de modo que:

Donde 		W3 = peso de la arena para llenar el agujero y el cono inferior.

El volumen del hueco excavado se determina ahora como:

Donde 		Wc = peso de la arena para llenar únicamente el cono inferior.

γd (arena) = peso unitario seco de la arena normalizada.

Los valores de Wc y d(arena) son determinados a partir de la calibración hecha en laboratorio.

Finalmente, el peso unitario seco del suelo in situ se determina a través del peso unitario húmedo:

Con 		WT: Peso del suelo húmedo.

Vhueco: Volumen del hueco.

Con el contenido de humedad w del material excavado, el peso unitario seco del material es:

Equipo

- Cono de arena

- Herramientas para excavar

- Balanza

- Arena normalizada

- Bolsas plásticas

Procedimiento

1. Cada grupo debe hacer el ensayo de densidad por el cono de arena en el área designada por el instructor.

2. Antes de colocar la placa sobre el sitio a ensayar, es importante asegurar que la superficie de la zona de excavación se encuentre plana y lisa; excavar un agujero utilizando la placa de base y colocar cuidadosamente todo el suelo removido del agujero en una de las bolsas, asegurándose que no exista pérdida de material.

3. Colocar el cono lleno de arena - evitando derramarla - sobre el agujero de la placa, verificando que la válvula se encuentre cerrada; abrir la válvula permitiendo que la arena rellene el volumen hasta detenerse la caída de material; cerrar la válvula y guardar la arena retenida en el cono superior en la bolsa con la arena no utilizada; recuperar la arena del agujero guardándola en otra bolsa.

4. Restituir la zona donde se trabajó a sus condiciones iniciales.

5. Regresar al laboratorio verificando que todas las partes del equipo utilizado hayan sido recuperadas,

6. Pesar el suelo excavado y la arena retenida en el cono de arena; tomar una muestra de suelo para determinar la humedad, pesarla y llevarla al horno,

7. En U-Cursos se publicará el peso del suelo secado al horno.

III. PESO UNITARIO DE SUELOS COHESIVOS

Generalidades

El procedimiento para obtener el peso unitario de suelos cohesivos se basa en el principio de Arquímedes, a través del cual el volumen de una muestra se determina por el volumen de agua que desplaza. Para evitar la absorción de agua, la muestra es impermeabilizada con una delgada película de cera líquida.

Equipo

- Frasco de vidrio de volumen graduado

- Balanza con precisión de 0.1 g

- Cera

Procedimiento

1. Pesar la muestra de suelo.

2. Cubrir enteramente la muestra con cera líquida.

3. Una vez seca la cera, se vuelve a pesar (por diferencia de pesos se tiene el peso de la cera).

4. Colocar agua en el frasco graduado y registrar el volumen inicial.

5. Sumergir la muestra de suelo con cera en el agua y medir el volumen.

6. Conocida la densidad de la cera y su peso se calcula el volumen de la cera.

7. Descontar este volumen al volumen total para obtener el volumen del suelo.

8. Tomar una muestra de suelo, pesarla y llevarla al horno.

9. El peso seco del suelo será publicado en U-Cursos.

IV. PREGUNTAS

Estas preguntas no necesitan responderlas en el informe. Están aquí planteadas para que ustedes razonen al respecto, ya que pueden ser temas del control.

1. ¿Qué validez tendría el ensayo de DR en suelos finos si se siguen los procedimientos indicados en esta guía? Explicar

2. ¿Qué tipos de suelo no pueden ser determinados válidamente a través del método del cono de arena?

3. ¿Bajo qué condiciones es posible realizar el ensayo de determinación de peso unitario de suelos cohesivos sin necesidad de recubrimiento?

V. BIBLIOGRAFÍA

1. Earth Manual, Bureau of Reclamation, Denver Colorado, 1963

2. ASTM Standards, Bituminous Materials, Soils, Skid Resistence Part 11.

3. Manual de Laboratorio de Suelos en Ingeniería Civil, Bowles Joseph E. Biblioteca

IDIEM