## Slide 1: Fluencia en monocristales y policristales

## Slide 2: Esfuerzo de corte resuelto

## Slide 3: La deformación plástica por deslizamiento de dislocaciones comienza cuando se alcanza un valor crítico del esfuerzo de corte resuelto:
crss es máximo (/2) cuando cada ángulo es 45º

## Slide 4: Curva de tracción de monocristales
Etapa I: no hay mucha interacción entre D´s, (deslizan en planos paralelos) pero la que existe permite aumentar la densidad de D´s. Por ello, la velocidad de endurecimiento por deformación es muy baja.
Etapa II: se activan D´s en otros sistemas: aumenta la densidad de D´s y la interacción entre ellas: aumenta la velocidad de endurecimiento.
Etapa III: se activan mecanismos de recuperación dinámica:
Aniquilamiento de D´s
Deslizamiento cruzado de D´s de tornillo
Monocristal de Zn

## Slide 5: Tracción de monocristales de Cu traccionados en diferentes orientaciones cristalinas.

## Slide 6: Fluencia en materiales policristalinos

## Slide 7: En un material policristalino, la orientación promedio de deslizamiento esta a 45º del eje de tracción

## Slide 8: Fluencia en policristales El movimiento de D´s comienza en los granos cuyos sistemas de deslizamiento estén cercanos a 45º del eje de tracción. La fluencia generalizada se produce cuando en la mayoría de los granos hay deslizamiento de D´s. En cada grano el deslizamiento se produce cuando el cr alcanza el valor del ccr; pero el m macroscópico al cual todos los granos fluyen, es del orden de 1,5 veces mayor que ccr (factor de Taylor) m=1.5ccr Por análisis de esfuerzos se sabe que el m máximo es /2, por lo que el límite de fluencia en tracción es: o= 3ccr